## Slide 1: Fotovoltaika (PV) a ploché střechy
Z hlediska podkladní konstrukce A POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
ING. PAVEL RYDLO

## Slide 2: obsah
Fotovoltaické elektrárny a řada neznámých
NOVÉ POŽADAVKY Z HLEDISKA ZATÍŽITELNOSTI PODKLADU
FOTOVOLTAIKA A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
NOVÉ SYSTÉMY A SKLADBY b roof (T3)
ZÁVĚRY

## Slide 3: ISOVER | ZNAČKA SKUPINY SAINT-GOBAIN
Skupina Saint-Gobain založil v roce 1665
Ludvík XIV.
Působí v 76 zemích světa
Zavázali jsme se dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.
Tržby v roce 2023 dosáhly 47,9 miliardy eur
Přibližně 800
výrobních provozů
Jeden z TOP 100 globálních inovátorů
Více než 160 000 zaměstnanců
Skupina Saint-Gobain, světová jednička v oblasti lehkých a udržitelných staveb, navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a řešení pro stavebnictví, mobilitu a průmysl.

## Slide 4: Fotovoltaika z hlediska podkladní konstrukce
Jak velká deformace může být po 10 letech pod patkou PV, aby byly uznány záruky na hydroizolace???
Jak velký roznášecí úhel lze započítat??
Lze využít hodnot CS(10) z technických listů (při 10% lin. def.), když je to měřeno za suchého stavu ale ve střeše nám kondenzuje vlhkost???
Projeví se montáž a údržba PV na pevnostních parametrech tepelných izolací a jak to případně zohledníme ve výpočtu???
Jak to tedy navrhnout, když není metodika???
Kdo za to zodpovídá, projektant stavební, nebo elektro??
Základní otázky:

## Slide 5: Fotovoltaika z hlediska podkladní konstrukce
Zatížení střešního pláště s PV idealizované.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 6: Fotovoltaika z hlediska podkladní konstrukce
Konstrukce PV zatížení zcela mění.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 7: Fotovoltaika z hlediska podkladní konstrukce
Konstrukce PV mění zatížení na bodové.
Zdroj: Kovové profily s.r.o.

## Slide 8: Fotovoltaika z hlediska podkladní konstrukce
Výzkumný úkol ČVUT/UCEEB.
Zdroj: ČVUT Praha

## Slide 9: Dlouhodobá zatížitelnost eps a mw
Isover EPS
Základní hodnota dle EN …CS(10)
Trvalá plošná zatížitelnost…..20% CS(10)
Trvalá bodová a liniová zatížitelnost….40% CS(10)
Isover MW
Základní hodnota dle EN ….CS(10)
Trvalá plošná zatížitelnost…..10% CS(10)
Trvalá bodová a liniová zatížitelnost….30% CS(10)

## Slide 10: Konkrétní příklad posouzení
Zatížení na 1 patku 2,25x1,15 = 2,58m2
Zatížení sněhem II oblast ...100 kg/m2
Zatížení stálé …30 kg/m2
Balastní zatížení …50 kg/m2
CELKEM…180 kg/m2
CELKEM patka…180 x 2,58 = 464 kg/patka
Isover EPS 150…CS(10)150…150 kPa
Plošné zatížení …20% CS(10)…30 kPa
Bodové a liniové zatížení …40% CS(10)…60 kPa
1 patka K2 unese …6000x0,38x0,075= 171 kg
Máme tu problém!!!
Patky systému K2 jsou rozměru 75x380 mm.
Uprostřed FVE 1 patka nese cca 2,58 m2.

## Slide 11: Dlouhodobá zatížitelnost eps a mw
Důsledek: Plochy patek je třeba oproti současnosti výrazně zvětšit.

## Slide 12: Systém k2 řešení má, jen se v praxi nepoužívá!!!
Důsledek: Plochy patek je třeba oproti současnosti výrazně zvětšit.

## Slide 13: Fotovoltaika a požární bezpečnost

## Slide 14: Fotovoltaika a požární bezpečnost dle ČSN P 73 0847 z 05/2024

## Slide 15: Fotovoltaika a požární bezpečnost
Současný požadavek B ROOF (t3) PRO VĚTŠINU plochých STŘECH.

## Slide 16: fatrafast:

## Slide 17: solatech:

## Slide 18: ALKORSOLAR:

## Slide 19: Ejot ejobar:

## Slide 20: Isover extra hard (XH) – novinka pro pv

## Slide 21: Fotovoltaika a ISOVER XH (EXTRA HARD)
Novinka pro solární systémy plochých střech
ISOVER XH …….nejvýkonnější na trhu, ideální pod FVE
Napětí v tlaku při 10% def…..100 kPa
Bodová zatížitelnost 1000 N
Ideální deska z hlediska požární bezpečnosti.
Ideální deska z hlediska roznesení zatížení.
Ideální deska z hlediska bodového zatížení.
Ideální deska z hlediska odolnosti proti rozšlapání.

## Slide 22: Isover eps 250 – novinka pro pv

## Slide 23: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro PV
REI 30 - REI60 DP1
STÁVAJÍCÍ
ISOVER XH
NOVÁ PV

## Slide 24: Fotovoltaika a nové skladby plochých střech
Nové skladby plochých střech pro FVE
REI 30 DP1
NOVÁ PV
ISOVER XH
ISOVER EPS 250
NOVÁ PV

## Slide 25: Závěry:
Současně navrhované PV na plochých střechám jsou z hlediska max. zatížitelnosti tepelných izolací navrhovány zcela nevhodně.
Předpokládá se tak postupné zatlačování patek do střešního pláště. To může způsobovat extrémní škody.
Je nezbytné navrhovat PV tak, aby deformace patek byla na velmi malé úrovni.
Vždy používat nejvýkonnější materiály pro PV určené (hydroizolace, tepelné izolace,..).
Je třeba využít zkušeností nejlepších odborníků, protože normy atd. zatím neexistují a stávající údaje v technických listech apod. nezohledňují reálné podmínky stavby.
Projektantům držíme palce 👍👍👍

## Slide 26: Zkoušky čvut/uceeb

## Slide 27: Děkuji vám za pozornost
Ing. PAVEL RYDLO
602 427 678
pavel.rydlo@saint-gobain.com